VES 3-1210

Deventer Endkappe Stulp VES 3-1210 aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von zweiflügeligen Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Mit Überschlagdichtung S7503a - Luftdurchlässigkeit 

(EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau in Überschlag Fensterflügel mit 12 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite. 

