Deventer Dichtprofil DS 6955a aus Silikon zum Abdichten und Dämmen von Außentüren, mit stumpf eindrehendem Türblatt. Hohe Toleranzaufnahme. Klassifizierung (EN 12365) Klasse W45276, Wirkungsbereich Wr= 5,0 mm. Einbau in Türen mit 15 mm Falzhöhe und 5 mm Nutbreite.

