SV 33

Deventer Überschlagdichtung SV 33 aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Klassifizierung ( EN 12365) Klasse W35243, Wirkungsbereich

Wr = 2,1 mm. Mit Flügelfalzdichtung SV 125 - Bedienkraft (EN 13115) Klasse 1. Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau Überschlag Fensterflügel mit 2,5 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite.

